Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) - 1998

EMC 5217  TRABALHO EM CHAPAS (54 h)

(Equivalente a EMC 1217)

EMENTA

________________________________________________________________________________Operações de trabalho em chapas. Conformabilidade de chapas: esforços atuantes no embutimento e testes de conformabilidade. Processos especiais de conformação de chapas: conformação por explosivo, eletromagnética. Processo de corte fino de chapas. Elementos construtivos dos diversos tipos de ferramentas: ferramentas para corte, dobramento e curvamento e embutimento e estiramento.

PROGRAMA

(06h) Operações de trabalho em chapas. Introdução.  Estudo das diversas operações de trabalho em

chapas. Regras de projeto de peças estampadas. Exercícios de estampagem.

(12h) Conformabilidade de chapas. Estampabilidade de materiais metálicos. Anisotropia,  coeficientes

de anisotropia. Esforços atuantes no embutimento. Critério de Escoamento de    Hill.   Testes      de

conformabilidade; curva  limite   de  conformação,  “draw bead”  (dobramento     e    redobramento

de flange), testes de Erichsen e Olsen, teste da altura limite do Domo.

(03h) Processo de conformação por explosivos: Generalidades e aplicação. Equipamentos. Sistema de ferramentas e materiais.

(03h) Processo de conformação eletromagnética: Generalidades e aplicação. Equipamentos. Fontes

de energia.

(06h) Processo de corte fino de chapas: Generalidades e aplicações. Características das máquinas e ferramentas.

(15h)  Ferramentas  para   trabalho  em  chapas. Generalidades. Critérios  para  escolha  do  sistema

construtivo  da  ferramenta.  Elementos  construtivos  dos  diversos  tipos  de  ferramentas. Materiais

empregados e sua seleção. Ferramentas para corte, dobramento e curvamento, e  embutimento e

estiramento.

(09h) Projeto sobre trabalho em chapas.

BIBLIOGRAFIA  BÁSICA

1. Rossi, M. Estampado en Frio de la Chapa, 9.ed. Dossat, Madrid, 1979.

2. Fundamentals of Tool Design, 2.ed. SME, Dearborn, Michigan, 1984.

3. Tool and Manufacturing Engineers Handbook, 4.ed., V.II. Forming, SME, Dearborn, Michigan, 1984.

Metals Handbook, 8.ed. Forming, ASM, Metals Park, Ohio, 1970.

Metals Handbook, 8.ed. Properties and Selection, ASM, Metals Park, Ohio, 1970.

6. Oehler-Kaiser. Herramientas de Troquelar, Estampar y Embutir. Ed. G. Gili S.A.,  México, DF, 1981.

7. Eary, D.F. and Read, E.A. Techniques of Pressworking Sheet Metal. Prentice-Hall, 1974.

8. Manual of Instruction for Die Design, 3.ed. SME, Prakken Publications Inc.,  Michigan, 1970.

9. Navarro, T.L. Troquelado y Estampación, 5.ed. Ed.Gili, Barcelona.

10. Mira, F.M. e Costa, H.B., Processos de Fabricação: Conformação Mecânica dos  Metais. Conformação de Chapas, 1991.

11. Dieter, G.E. Metalurgia Mecânica. Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1981.

12. Shey, J.A. Introduction to Manufacturing Processes. McGraw-Hill, 1977.

13. Rauter, R.O. Aços Ferramentas. LTC, Rio de Janeiro, 1974.

Hosford, W.F. e Caddell, R.M.; Metal Forming: Mechanics and Metallurgy, 2 ed. Prentice Hall, 1993.

FORMA DE AVALIAÇÃO

2 Testes e 1 Trabalho

após tópicos (1), (2) e (3) - Final do Curso/ Nota final = T1 + T2 + Trabalho

3