Universidade Federal de Santa Catarina

# Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) - 2001

Curso de Engenharia de Materiais

# EMC 5732- CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 2

EMENTA

Difração de Raio X, Fluorescência, Cristalografia. Espectrometria de Massa. Projeto: Experiência com Difusão, Análise com Microscopia Óptica e Eletrônica.

##### PROGRAMA

Parte a) ESPECTROMETRIA DE MASSA

1- Noções de plasma e descargas elétricas em gases:

o que é; ionização e formação do plasma; descarga elétrica de laboratório; plasma de descarga elétrica.

2 - Noções de processamento de materiais por plasma:

interação plasma-metal; exemplos (nitretação e descarbonetação).

3 - Espectrometria de massa:

para que serve; analogia com a técnica de espectroscopia óptica

princípio; Espectros de massa (isótopos; ionização dupla e tripla; fragmentos; massas fracionárias; considerações gerais; espectro analógico e histograma; espectrometria de massa ICPMS (a confirmar); espectrometria de massa Tempo-de-vôo (a confirmar); nitretação/descarbonetação; estudo de resíduos na remoção de ligantes)

4 - Aula Prática

visita ao laboratório de Espectrometria de Massa do Labmat.

Parte b) DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

1 - Ondas eletromagnéticas:

campos E e B; propagação; a velocidade da luz, comprimento de onda e freqüência; índice de refração; o espectro de freqüências - aplicações.

2 - Ondas e obstáculos:

absorção; reflexão; refração; difração

3 - Prática:

Demonstrações sobre: reflexão; refração; difração; fio de cabelo; medida da espessura de um fio; pinhole; uma fenda; grade de difração; pó

4 - Difração de raios-X:

o que é;  princípio (raios-X, comprimento de onda, como são gerados e detectados; difração de raios-X; cristais amorfos; o difratômetro; difratograma); aplicações na indústria; aplicações na pesquisa.

5 - Aula prática

carbono, grafite e diamante; sal e açúcar; análise de material-X (relatório).

##### BIBLIOGRAFIA

Espectrometria de Massa:

- ADAMS, F.; GIBJELS, R.; VAN GRIEKEN, R. Inorganic mas spectrometry. New York: Wiley-Interscience, 1988.

- AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY. What is mass spectrometry? 3.ed. 1988.

- BARKER, James; DAVIS, Reg. Mass spectrometry. 2.ed. New York: John Wiley & Sons, 1999.

- DAVIS, Reg; FREARSON, Martin. Mass spectrometry. New York: John Wiley & Sons, 1987.

- HOLLAND, G.; EATON, A.N. Applications of plasma source mass spectrometry II. London: The Royal Society of Chemistry, 1993.

- MOUTINHO, Augusto M.C.; SILVA, Maria E.S.F.; CUNHA, Maria A.C.M.I. da. Analisadores de Gases Residuais. In: Tecnologia de Vácuo. Lisboa: Ed. Universidade Nova de Lisboa, 1980.

- SILVERSTEIN, R.M.; BASSLER, C.; Morril, T.C. Identificação espectrométrica de compostos orgânicos. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 1979.

- WHITE, F.A. Mass spectrometry in science and technology. New York: Wiley-Interscience, 1968.

Difração de Raio-X:

- CALLISTER JR., William D. Materials science and engineering: an introduction. 4.ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

- CULLITY, B.D.; STOCK, S.R. Elements of x-ray diffraction. 3.ed. New York: Addison-Wesley, 1978.

- JEFFERY, James W. Methods in x-ray crystallography. New York: Academic Press, 1997.

- NOYAN, I.C.; COHEN, J.B. Residual stress: mesurement by diffraction and interpretation. Essen: Springer Verlag, 1997.

- RIELA, H.G. Difração de raios-x. São Paulo: EPUSP/LCT, 1993.

##### AVALIAÇÃO

2 provas: Prova I (50% da Nota Final); Prova II (50% da Nota Final);

Recuperação - de acordo com Regulamento da Graduação: [(NF + Rec)÷2].