Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Mecânica (EMC)

EMC5746  – 	MATERIAIS VÍTREOS

(42 horas/aula)

EMENTA

Fundamentos  dos  materiais  vítreos:  Breve  história  dos  materiais  vítreos.  Definições  e  fundamentos  do  estado  vítreo,  estrutura  e  formação  de  vidros,  composição  química  e  representação  da  fórmula  química,  matérias-primas  e  cálculo  de  carga  para  a  produção  de  vidros,  aspectos  tecnológicos  da  produção  de  vidros,  propriedades  e  cálculo  de  propriedades  de  vidros,  famílias  de  vidros  de  interesse  tecnológico  e  aplicações.  Vitrocerâmicos:  Definição e  conceitos  correlatos,  características  e  propriedades  com  ênfase  em  vitrocerâmicos  sinterizados  e  aplicações  industriais,  teoria  da  sinterização  e  cristalização,  métodos  de  estudo.  Esmaltes  cerâmicos/vidrados:  Definição  e  conceitos  correlatos,  processamento,  propriedades  e  aplicações

específicas  com  ênfase  em  esmaltes  cerâmicos  para  cerâmica  de  revestimento.

OBJETIVOS

Ao  final  do  curso  o  aluno  deverá  estar  apto  a  conhecer  e  inter-relacionar  os  conceitos

fundamentais  do  estado  vítreo  e  cristalino  e  as  variáveis  que  influenciam  o  processamento  e

as  propriedades  finais  dos  principais  materiais  vítreos  (vidros,  vitrocerâmicos  e  esmaltes

cerâmicos)  para  aplicações  específicas.

PROGRAMA

(02h)  Aula  de  apresentação:

•	Objetivos  da  disciplina;

•	  Conteúdo  a  ser  ministrado;

•	  Metodologia  de  ensino;

•	  Bibliografia  recomendada  e  disponível;

•	  Formas  de  avaliação.

(14h)  Fundamentos  dos  materiais  vítreos.

(12h)  Vitrocerâmicos.

(08h)  Esmaltes  cerâmicos/vidrados.

METODOLOGIA

A  aula  será  expositiva,  com  a  utilização  de  quadro/caneta  hidrográfica,  “data-show”  e  filmes.  Amostras  de  materiais  vítreos/cerâmicos  serão  apresentadas  no  decorrer  das  aulas,

relacionando-as  com  suas  propriedades  e  aplicações.  O  material  das  aulas,  incluindo  listas  de  exercícios,  será  disponibilizado  na  página  (site)  do  curso  no  campo  específico  da  disciplina.

FORMA DE AVALIAÇÃO

2  Provas Serão  aplicadas  duas  avaliações  e  testes.  Os  testes  serão  de  múltipla  escolha  e  poderão  ser  aplicados  a  qualquer  momento,  sem  aviso  prévio,  e  terão  duração  de  15  minutos  contados  a  partir  do  início  da  aula.

Nota  Final  1:  [Avaliação  1  (35%)  +  Avaliação  2  (35%)  +  Testes  (30%)]    6  :

Aprovado;Nota  Final  1:  [Avaliação  1  (35%)  +  Avaliação  2  (35%)  +  Testes  (30%)]    6  :

Avaliação  de  Recuperação  (sobre  toda  a  matéria);

Nota  Final  2:  (Nota  Final  1  +  Avaliação  de  Recuperação)/2      6:  Aprovado;

Nota  Final  2:  (Nota  Final  1  +  Avaliação  de  Recuperação)/2    6:  Reprovado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

| Autor | Título | Editora | Ano |
| --- | --- | --- | --- |
| STRNAD, Z. | Glass-Ceramic Materials - Glass Science and Technology 8 | Elsevier | 1996 |
| HEVIA, R.; CENTRITTO, N.; OLIVEIRA, A. P. N.; BERNARDINI, A. M.; DURÁN, A. | Introducción a los Esmaltes Cerámicos | Faenza Editrice Ibérica | 2002 |
| FIGUEIRA, M. E. | Introdução à Ciência e Tecnologia do Vidro | Universidade Aberta | 1999 |
| CALLISTER JR., W. D. | Materials science and engineering – an introduction. 4th ed | New York, Wiley | 1996 |