Universidade Federal de Santa Catarina

# Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) - 2003

Curso de Engenharia de Materiais

# EMC 5714 - FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS 4

EMENTA

_____________________________________________________________________________

Introduzir os principais conceitos teóricos sobre o comportamento mecânico de materiais de engenharia, discutindo as relações entre microestrutura e propriedades mecânicas.

Introduzir os principais conceitos de mecânica e mecanismos de fratura de materiais dúcteis e frágeis.

## INTRODUÇÃO

- CONCEITOS DE TENSÃO E DEFORMAÇÃO:

Deformação Plástica de Monocristais;

Deslizamento por Movimentação de Discordâncias;

Tensão de Cisalhamento Crítica Resolvida;

Deformação de Monocristais, Cristais Cúbicos,

Falha de Empilhamento;

Bandas de Deformação;

Encruamento.

- TEORIA DAS DISCORDÂNCIAS:

Observação das Discordâncias;

Vetor de Burgers;

Discordâncias em Rede Cfc, Ccc, Hc;

Escalagem;

Fontes e Multiplicação de Discordâncias.

- MECANISMOS DE ENDURECIMENTO:

Encruamento;

Contorno de Grão;

Envelhecimento por Deformação;

Endurecimento por Solução Sólida;

Endurecimento por Precipitação;

Endurecimento por Fibras;

Transformação Martensítica;

Estrutura Deformada a Frio;

Recuperação e Recristalização

- MECÂNICA E MECANISMO DE FRATURA:

Deformação e Fratura de Materiais de Engenharia;

Mecânica da Fratura;

Fratura Frágil;

Fratura Dúctil;

Fratura por Fadiga;

Fratura por Fluência;

Mecanismos de Desgaste.

PROGRAMA

_____________________________________________________________________________

(02h) introdução

(08h) conceitos de tensão e deformação:

(08h) teoria das discordâncias:

(02h) prova escrita

(12) mecanismos de endurecimento:

(14) mecânica e mecanismo de fratura:

(2) prova escrita

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

____________________________________________________________________________

### Dieter – Metalurgia Mecânica

Callister – MAT. SCI. ENG.

Ana Nazar – Mecânica e Mecanismos de fratura

Daniel Biasoli – Desgaste de Materiais

Orestes E. Alarcon – Tese de Doutorado

FORMA DE AVALIAÇÃO

lista de exercícios:

02 provas escritas sem consulta:

1ª  prova:temas 2 e 3

2ª prova tema 4 e 5