Universidade Federal de Santa Catarina

# Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) - 2001

Curso de Engenharia de Materiais

EMC 5734- CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 4

EMENTA

_____________________________________________________________________________

Testes Mecânicos: Tração, Compressão, Flexão, Estanpabilidade, Tenacidade à Fratura, Fadiga, Fluência. Projeto: Análise Mecânica de Materiais Metálicos, Cerâmicos e Poliméricos: Resistência, Deformação e Fratura – Estudos de Casos.

PROGRAMA

_____________________________________________________________________________

- Introdução /Programa Contextualização Bibliografia/Provas. Formação de equipes de trabalho.

- Ensaio de tração uniaxial – Materiais metálicos

- Ensaios de flexão e compressão diametral – materiais cerâmicos

- Ensaio de compressão exemplo de aplicação do modelo de weibull

- Dureza/Microdureza

- Fadiga – Materiais, Metálicos e cerâmicos

- Impacto e tenacidade à fratura: Materiais metálicos

- Tenacidade à fratura: Materiais cerâmicos

- Apresentação de projetos I

- Ensaios não-destrutivos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

____________________________________________________________________________

- Souza, Sérgio Augusto. Ensaios mecânicos de materiais metálicos. Fundamentos teóricos e práticos. Ed. Edgard Blücher Ltda. 1982.

- Dieter, George: Metalurgia  mecânica. Ed. Guanabara 2. 1981. (ed. Esgotada) Parte II – Fundamentos de metalurgia, Parte III – Aplicações em ensaios de materiais.

- Dieter, George: Mechanical metallurgy. Metric editions. McGrawhill. London. 1988.

- Padilha, Ângelo F. Materiais de Engenharia. Hemus Ed. Ltda. 1997.

- Ceramic and Glasses. Engineerend Materials handbook. Vol. 4. ASM International. 1991.

- ASM Handbook. Mechanical Testing. Vol. 8. 1985.

- Callister, Wiliam D.Jr. materials Science and Engineering. An Introduction. John Wiley & Sons. Inc. 1994.

- Richerson, D.W. Modern Ceramic Engineering. 2nd. Ed. Marcel Dekker, Inc. 1992.

FORMA DE AVALIAÇÃO

__________________________________________________________________________

2 Provas (45% da nota final)

Relatórios de atividades (30% da nota final, se média provas ( 6.0)

Seminário: Projeto da disciplina (20% da nota final)

Participação e freqüência (5% da nota final, se média provas ( 6.0)